### 编  号：GJC 399-19.1

版本号：A1

修

国建联信认证中心有限公司

建筑节能材料产品和围护体系认证

实施规则

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

2016-09-19发布	                                                2016-10-01实施

目    录

1 适用范围

2 认证模式

3 认证的基本程序

4 认证实施的总要求

4.1认证的申请

4.2认证时限

4.3 审查人日

4.4产品抽样检验

4.5初次认证审查

4.6获证后的监督

5 认证的维持和变更

5.1认证证书的维持

5.2认证证书覆盖内容

5.3认证证书覆盖产品的扩展

5.4认证范围的扩大

5.5认证范围的缩小

5.6 认证的暂停、注销和撤销

5.6.1认证资格的暂停

5.6.2认证资格的注销

5.6.3认证资格的撤销

6 认证标志使用的规定

6.1准许使用的标志样式

6.2加施方式

6.3 加施位置

7 收费

附件1模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统技术要求及试验方法

附件2 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统生产设备及控制要求

附件3 模塑聚苯板薄抹灰外墙系统检测设备要求

附件4 模塑聚苯板薄抹灰外墙系统认证工厂质量保证能力要求

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统认证实施规则

# 1. 适用范围

本规则规定了模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统认证的要求。本规则适用于工业与民用建筑用模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统。

2． 认证模式

初始工厂检查+产品抽样检测+获证后监督

注：必要时，可采用产品抽样检测+初始工厂检查+获证后的监督

3． 认证的基本程序

3.1认证的申请

3.2 产品抽样检验

3.3初始工厂审查

3.4获证后的监督

4． 认证实施的总要求

4.1认证的申请

4.1.1认证单元的划分原则

按生产场所划分认证单元。

4.1.2申请文件

申请组织申请认证时应提交正式的《产品认证申请书》和下列附件:

1）营业执照复印件、组织机构代码、施工资质（必要时）、商标注册复印件（必要时）；

2）系统构造；

3）生产、检验所用仪器、设备清单；

4）最近两年内的系统型式检验报告复印件；

5）施工规程；

6）按本规则附件4建立的质量管理文件。

4.2认证时限

认证时限是指自接到申请之日起至颁发认证证书时实际发生的工作日，包括申请文件审查、初始认证现场审查、产品抽检，认证结果评价和批准、证书制作时间等。现场审核时间按照认证合同执行。

申请文件审查时间一般不超过2个工作日。

认证结论评定和批准以及证书制作时间一般不超过15个工作日。

4.3 审查人日

根据申请的认证单元数量、组织的生产规模和生产场所的分布情况，确定工厂审查的人日数。审查人日的确定具体见认证机构有关公开文件的要求。

4.4产品抽样检测

4.4.1抽样原则

每一个认证单元从有代表性的、且当年正常批量生产经工厂检测合格的产品中抽取。

当同一申请组织不同加工场所采用的生产工艺以及关键原料种类、来源和配比无较大差异时可适当减少抽样。一年以内的省（市）级以上监督抽查可以替代。

4.4.2抽样时机

产品抽样可在工厂审查前进行，也可以和工厂审查同时进行。

4.4.3 抽样场所

原则上在生产现场抽样。特殊情况下，经认证机构与委托人协商，也可在其他场所抽样。

4.4.4抽样人员

由认证机构指定的人员对产品进行随机抽样，特殊情况下，认证机构也可以委托具有资质的机构或其他人员代为抽样或封样。

4.4.5抽样方法和检测要求

每一认证单元随机抽取一份各种材料，并能组合系统，以满足JG149检验所需样品的要求，防潮密封包装将样品送至检测机构。检测结果应符合本规则附件1要求。

4.4.6检测标准

检测标准采用以下和本规则附件1所确定的现行有效的版本。

GB/T6343    泡抹塑料与橡胶 表观（体积）密度的测定

GB/T7689.5  增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定

GB8624      建筑材料及制品燃烧性能分级方法

GB/T8811    硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法

GB/T9914.3  增强制品试验方法 第3部分:单位面积质量的测定

GB/T10294   绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T10295   绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T20102   玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法

JGJ144      外墙外保温工程技术规程

JG149       膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

JC 561.1    增强用玻璃纤维网布  第1部分：树脂砂轮用玻璃纤维网布

JC 561.2    增强用玻璃纤维网布  第2部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布

JC/T841     耐碱玻璃纤维网格布

GB/T 10801.1绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

4.4.7检测机构

由指定的检测机构实施。

4.5初次认证审查

4.5.1 认证方式

工厂检查+产品抽检。

4.5.2工厂检查

4.5.2.1基本要求检查

检查申请认证产品、工艺及控制、人员和仪器设备是否符合以下条件的要求：

a）认证产品质量符合JG149标准和本规则附件1要求；

b）审核前12个月，认证产品出厂检验合格率100％，国家或行业质量监督抽查合格；

c）生产工艺完整，设备能力配套，技术状况良好。具体要求见附件2；

d）须根据生产过程，配备满足要求的人员和仪器设备（见附件3），设定质量控制点，并对工艺管理和控制项目进行监控。

4.5.2.2 产品一致性检查

- 检查产品最小销售包装、标签和产品上注明的名称与申请文件是否一致；

b）检查系统构造与申请文件是否一致；

c）检查关键原料种类、来源、结构与申请文件是否一致；

d）检查施工方法与申请文件是否一致。

4.5.2.3质量保证能力审查

按照本标准附件4全面检查组织申请认证产品的质量保证能力。

4.5.3审查结论

根据审查内容要求，确定工厂审查通过或采取纠正措施后通过或不通过。

4.5.4认证结果评价与批准

认证机构根据产品检验结果和工厂审查结论进行综合评价，决定是否予以认证注册。对于符合要求的颁发认证证书。原则上每一个认证单元颁发一张认证证书。认证证书的使用应符合本机构有关公开文件的要求。

合本机构有关公开文件的要求。

4.6获证后的监督

4.6.1 监督的频次

4.6.1.1一般情况下获证后每年至少进行一次监督。每次监督时间间隔不超过12个月。

4.6.1.2 若发生下述情况之一可增加监督频次：

1）获证产品出现严重质量问题或用户提出投诉并经查实为获证组织责任的；

2）有足够理由对获证产品符合性提出质疑时；

3）有足够信息表明生产企业因组织机构、生产工艺、质量管理体系等的变更，可能影响产品符合认证要求时。

4.6.2监督的内容

4.6.2.1获证后的监督方式

工厂检查+产品抽检。

4.6.2.2工厂检查

按照本规则4.5.2.1检查获证产品质量符合情况，工艺及控制、人员和仪器设备的变化情况。

4.6.2.2.2产品一致性检查

按照本规则4.5.2.2检查检查产品一致性。

4.6.2.2.3质量保证能力监督审查

每次监督审查必须检查附件4第1.2、2.1、2.2、3、5、7、9、10条款。其他条款抽查。

4.6.2.2.3审查结论

按本规则4.5.3确定工厂检查结论。

4.6.3监督结果的评价

工厂审查和产品抽检符合要求后，可以继续保持认证资格。

5． 认证的维持和变更

5.1认证证书的维持

本规则覆盖产品的认证证书，有效期为5年，在有效期内认证证书的有效性依赖本机构定期的监督获得保持。

认证证书有效期届满，需要延续使用的，获得认证的企业应当在认证证书有效期届满前90天内申请办理。

5.2认证证书覆盖内容

认证证书须包括获证组织名称、地址、产品、执行标准、实施规则、产品认证标志、认证机构名称、签名、日期及本机构规定的内容。

5.3认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有者需要增加与已获得认证产品为同一单元内的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，本机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查。认证机构确认扩展产品符合要求后，根据具体情况，向认证证书持有者颁发新的认证证书或补充认证证书，或仅作技术备案、维持原证书。产品抽样检测按本规则的4.4条要求执行。

5.4认证范围的扩大

根据本规则4.1.1条款所规定的认证单元划分原则，获证组织在原有认证单元基础上增加新的认证单元，应提出正式申请，程序同初次认证。认证机构进行工厂审查，工厂审查应检查本规则4.5.2.1条扩大范围基本要求和4.5.2.2条内容，同时结合当年监督要求检查获证组织的质量保证能力。

5.5认证范围的缩小

当认证证书持有者不能保持某个已认证单元的认证资格时属缩小认证产品范围，经确认后注销相应的认证单元。认证证书持有者应退还认证证书，同时停止在该认证单元的产品上使用认证标志。

5.6认证的暂停、注销和撤销

当获证组织发生违反本规则以及其他有关要求时，按规定暂停、注销和撤销认证资格。

5.6.1认证资格的暂停

获证组织有下列情况之一的，将暂停其全部或部分产品认证资格，暂停期限最长不超过12个月，并以适当的方式进行公布。

1）获证组织不按期接受认证监督的；

2）监督审查发现获证组织达不到认证要求的；

3）认证证书和认证标志使用不当的；

4）用户对认证产品质量反映较大，经查实的；

5）未按时交纳认证费用的。

5.6.2认证资格的注销

获证组织有下列情况之一的，将注销其全部或部分认证资格，并以适当的方式进行公布。

1）本机构将结合有关标准的修订工作，及时对本规则相关内容进行调整。由于本规则的变更，获证组织达不到新的要求的；

2）由于生产经营等原因自动提出放弃认证资格的。

5.6.3认证资格的撤销

获证组织有下列情况之一的，将撤销其全部或部分认证资格，并以适当的方式进行公布。

1）整改期满未能达到整改要求的；

2）认证产品出现重大质量事故，给用户造成损害的；

3）采取不正当手段骗取认证证书的；

4）转让认证证书、认证标志的；

5）拒不交纳认证费用的。

6． 认证标志的使用规定

获证组织应按照相关的要求使用认证标志。

6.1准许使用的标志样式

准许使用的认证标志样式为

产品质量认证标志

建筑节能产品认证标志

.2加施方式

可以对认证标志的规格按比例进行扩大或缩小印刷。

6.3加施位置

在包装上和/或合格证及其他宣传材料上加施认证标志。

7． 收费

认证费用按照国家有关规定收取，详见本机构有关公开文件。

附件1

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统技术要求及试验方法

- 薄抹灰外保温系统的性能指标

| 检验项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 吸水量 | 水中浸泡1h，只带有抹面层和带有全部保护层的系统的吸水量均不得大于或等于1 kg/m2 | JGJ144-2004附录A.6 |
| 耐候性 | 不得出现饰面层起泡或剥落、保护层及保温层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝 | JGJ144-2004附录A.2 |
|  | 抹面层与保温层的拉伸粘结强度≥0.10 MPa | JGJ144-2004附录A.8 |
|  | 抗冲击性能3J级（单层网格布） | JGJ144-2004附录B.3 |
| 抗风压值，kPa | 小于工程项目的风荷载设计值 | JGJ144-2004附录A.3 |
| 耐冻融[1] | 表面无裂纹、空鼓、起泡、剥离现象 | JGJ144-2004附录A.4 |
| 不透水性 | 2h试样防护层内侧无水渗透 | JGJ144-2004附录A.10 |
| 水蒸气湿流密度 g/(m2.h) | ≥0.85 | JGJ144-2004附录A.11 |
| 抗冲击强度 J | 3J级 | ≥3 | JGJ144-2004附录A.5 |
|  | 10J级 | ≥10 |  |
| [1]水中浸泡24h只带有抹面层和带有全部保护层的系统的吸水量均小于0.5kg/m2时，不检验耐冻融性能。 |

2  系统组成材料的性能指标

2.1  模塑聚苯板胶粘剂

| 检验项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度[1] (与水泥砂浆)，MPa | 原强度 | ≥0.60 | JGJ 144-2004 附录A.8 |
|  | 耐水 | ≥0.40 |  |
| 拉伸粘结强度 (与聚苯板)，MPa | 原强度 | ≥0.10 |  |
|  | 耐水 | ≥0.10 |  |
| 可操作时间，h | 1.5～4.0 | JG 149-2003§6.3.2 |
| [1] 与实际工程基面的拉伸粘结强度（干燥状态）应满足下列要求之一： a）≥0.3 MPa； b）B·F/100≥0.10 MPa 式中 B——实测拉伸粘结强度，MPa。精确到0.01 MPa。 F——最低粘结面积率。即实际粘结面积与聚苯板面积之比×100。 精确到个位。 试验方法按JGJ 110规定，试件尺寸为100mm×100mm。 |

2.2  模塑聚苯板性能指标

| 检验项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 导热系数，W/(m.K) | 标准值 | ≤0.042 | GB/T10294或GB/T10295 |
|  | 计算值 | 0.050 |  |
| 表观密度，kg/m3 | ≥18 | GB/T6343 |
| 垂直于板面方向抗拉强度，MPa | ≥0.10 | JGJ 144-2004 附录A.7 |
| 尺寸稳定性，% | ≤0.50 | GB 8811 测点设固定良好的金属测头 |
| 燃烧性能分级 | B2 | GB 8624 |

模塑聚苯板允许偏差

| 检测项目 | 允许偏差[1],mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | ≤50mm | ±1.5 | GB/T10801.1－2002 |
|  | ＞50mm | ±2.0 |  |
| 长度 | ±2.5 | GB/T10801.1－2002 |
| 宽度 | ±1.5 | GB/T10801.1－2002 |
| 对角线差 | ±3.0 | GB/T10801.1－2002 |
| 板边平直 | ±2.0 | 用2m靠尺检查 |
| 板面平整度 | －1.5，+2.0 | 用2m靠尺、楔形塞尺检查 |
| [1]本表的允许偏差值以1200mm×600mm的聚苯板为基准。 |

2.3 抹面胶浆性能指标

| 检验项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度(与聚苯板) MPa | 原强度 | ≥0.10 | JGJ 144-2004 附录A.8 |
|  | 耐水 | ≥0.10 |  |
|  | 耐冻融 | ≥0.10 |  |
| 柔韧性 | 抗压强度/抗折强度 （水泥基） | ≤3.0 | JG 149-2003 §6.5.2 |
|  | 开裂应变 （非水泥基）/% | ≥1.5 | JG 149-2003 附录E |
| 可操作时间，h | 1.5～4 | JG 149-2003 §6.3.2 |

2.4玻纤网布主要性能指标

2.4.1中碱涂覆玻璃纤维网布（非水泥基）

| 检验项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/m2 | ≥130 | JC 561.1附录A |
| 耐碱断裂强力（经、纬向） N/50mm | ≥1310 | GB/T 7689.5 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向），% | ≥50 |  |

2.4.2耐碱涂覆玻璃纤维网布（水泥基）

| 检验项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单位面积质量，g/m2 | ≥160 | GB/T9914.3 |
| 耐碱断裂强力（经、纬向） N/50mm | ≥1300 | GB/T 7689.5 |
| 耐碱断裂强力保留率（经、纬向），% | ≥75 |  |

2.5锚栓:金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成，塑料钉和带圆盘塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。锚栓有效锚固深度不小于35mm，塑料圆盘直径不小于50mm。其技术性能指标应符合：

| 检验项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 单个锚栓抗拉承载力标准值，kN | ≥0.30 | JG149-2003附录二 |
| 单个锚栓对系统传热增加值， W/（m2.K） | ≤0.004 |  |

2.6 涂料和腻子必须与薄抹灰系统相容，涂料的性能指标应符合外墙建筑涂料的相关标准要求，腻子随系统耐候性检验一起进行。

2.7附件：在薄抹灰外保温系统中采用的附件，包括密封膏、密封条、包角条、盖口条等应分别符合相应的产品标准的要求。

附件2

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统生产设备及控制要求

1、应配备搅拌机，搅拌时间不得小于15分钟。

2、应配备计量设备，砂计量设备精度应高于千分之五，其他用料计量设备精度应高于百分之一。

3、助剂应预先分散拌合，并均匀投料。

附件3

模塑聚苯板薄抹灰外墙系统检测设备要求

| 序号 | 仪器设备 | 量程及精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台秤 | 千分之一 |
| 2 | 钢直尺 | 最小刻度1mm |
| 3 | 钢卷尺 | 最小刻度1mm |
| 4 | 角尺 | 最小刻度1mm |
| 5 | 拉力试验机 | 示值精度1% |
| 6 | 分析天平 | 万分之一 |
| 7 | 烘箱 | 精度±2℃ |
| 8 | 秒表 |  |
| 9 | 冷冻箱 | 最低温度-30℃，精度±3℃ |
| 10 | 电动抗折拉力机 | 最大荷载6KN, 精度±1% |
| 11 | 抗压试验机 | 最大荷载300KN, 精度±0.5% |
| 12 | 通风干燥箱 | 温度控制105℃±3℃ |
| 13 | 干燥器 | 内装干燥剂 |
| 14 | 剪刀 |  |
| 15 | 游标卡尺 | 量程125mm，精度0.02mm |

附件4

模塑聚苯板薄抹灰外墙系统认证工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品持续满足认证要求，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1．职责和资源

  - 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

1）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；

2）确保加施强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

3）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

4）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不能加施强制性认证标志。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准要求的产品；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员（包括设计、生产、检验和施工人员）具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。

2．文件和记录

2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用受理等规定。

产品标准或规范应是质量计划的其中一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

1）文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

2）确保文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

3）确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 工厂应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序。质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录应有适当的保存期限。

3．系统构造

工厂应确定系统构造。

4．采购和进货检验

4.1 供应商的控制

工厂应制定对原材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有满足要求的能力。采购的聚苯板必须通过建筑节能产品认证。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

4.2 原材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的原材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保原材料满足认证所规定的要求。原材料应符合JG149要求。

原材料材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应 商提出明确的检验要求。

工厂应保存检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

5．生产过程控制和过程检验

5.1工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。

5.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。

5.3可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

5.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

5.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

6．施工管理

工厂应制定施工工艺和施工方案，以满足JGJ144的要求，确保工程质量。

7．出厂检验、型式检验

工厂应制定并保持文件化的出厂检验、型式检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。相应产品的国家和行业监督抽查或认证年度监督检验可以作为型式检验的证据之一。

8．检验试验仪器设备

用于检验和试验的仪器设备应定期校准和检查，并有计量合格检定证或测试证书。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准或检定状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存设备的校准或检定记录。

9．不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。应保存对不合格品的处置记录。

10．内部质量审查

工厂应建立文件化的内部质量审查程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审查结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审查的信息输入。

对审查中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

11．认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键材料、结构、工艺、施工等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性）在实施前向认证机构申报获得批准后方可执行。

12．包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准的要求。